Prilog 3

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Radovi na zamjeni podova na hodnicima 1., 2. i 3. kata u objektu NBO

Evidencijski broj nabave: 05-42/392-2026

Tehničke specifikacije

| R.b. | Tražene tehničke specifikacije | Potvrda tehničkih specifikacija – upisati vrijednost/Da ili Ne | Broj stranice tehničkog lista/kataloga ili druge tehničke dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ukupna debljina prema HRN EN ISO 24346:2013: 2 mm |  |  |
| 2. | ukupna težina prema HRN EN ISO 23997:2013: 2800 g/m2 |  |  |
| 3. | širina role prema HRN EN ISO 24341:2013: 200 cm |  |  |
| 4. | duljina role prema HRN EN ISO 24341:2013: 20 m |  |  |
| 5. | klasifikacija prema HRN EN ISO 10581:2020 |  |  |
| 6. | europska klasifikacija prema HRN EN ISO 10874:2013: 34-43 |  |  |
| 7. | vatrootpornost HRN EN 13501-1:2019: Bfl-s1 |  |  |
| 8. | sklonost prema statičkom elektricitetu HRN EN 1815:2016: < 2 kV |  |  |
| 9. | klasa protukliznosti prema DIN 51 130: R9 |  |  |
| 10. | vrsta veziva prema HRN EN ISO 10581:2020: I |  |  |
| 11. | dimenzijska stabilnost prema HRN EN ISO 23999:2021: 0.40% |  |  |
| 12. | zvučna izolacija prema HRN EN ISO 717-2:2021: 5 dB |  |  |
| 13. | zaostalo udubljenje prema HRN EN ISO 24343-1:2013: 0.10 mm |  |  |
| 14. | zaostalo udubljenje (prosječno izmjerena vrijednosti): ≈ 0.02 mm |  |  |
| 15. | otpornost na kotačiće namještaja prema HRN EN ISO 4918:2021 |  |  |
| 16. | toplinska provodljivost prema HRN EN ISO 10456:2008: 0,25 W/(m.K) |  |  |
| 17. | postojanost boja prema EN 20 105-B02 ≥ 6 stupnjeva |  |  |
| 18. | otpornost na kemijske proizvode HRN EN ISO 26987:2013 |  |  |
| 19. | antibakterijsko djelovanje (E.coli, S.aureus, MRSA) prema ISO 22196 sprječava rast 99% |  |  |
| 20. | anitvirusna aktivnost (ljudski coronavirus 229E) prema ISO 21702 99,7% poslije 2h |  |  |
| 21. | ukupna emisija lako hlapljivih spojeva (TVOC) nakon 28 dana HRN ISO 16000-6:2022 < 10 ųg/m3 |  |  |
| 22. | izjava o svojstvima (DoP) prema HRN EN 14041:2018 |  |  |
| 23. | certifikat Floorscore® |  |  |
| 24. | trajni površinski tretman – uklanja potrebu za laštenjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje |  |  |

U _____________________ dana ____________ 2026. godine

M.P.                       ___________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)